załącznik nr 1

Fotel teatralny : 418 szt.

Fotel o kształcie jak na rys. nr 1.

Rys. nr 1

Fotel o nowoczesnej, minimalistycznej formie i prostych krawędziach. Nie dopuszcza się elementów łukowych.

Kształt oparcia prostokątny.

Szkielet oparcia wykonany ze sklejki o grubości 15 mm (± 2 mm).

Wypełnienie oparcia wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej nie ulegającej deformacji,  samogasnącej, o gęstości 30 kg/m3, bez CFC, przyklejanej do sklejki.

Tapicerka nieprzyklejana bezpośrednio do wyściółki.

Przód oparcia profilowany dając odpowiednie podparcie pleców użytkowników na odcinku lędźwiowym.

W celu zwiększenia komfortu użytkowania fotela, oparcie posiadać ma mechanizm umożliwiający jego odchylanie do tyłu pod wpływem nacisku pleców użytkownika o 10-12cm. Po zwolnieniu fotela przez użytkownika siedzisko i oparcie wracają do pierwotnego ustawienia (rys. nr 2). Mechanizm ten wykonany z wsporników w formie wyciętych laserowo blach stalowych o grubości 5mm, samosmarujących tulei oraz podnośnika gazowego 200 N.

Rys. nr 2

Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubości 15 mm (± 2 mm) oraz bocznych wsporników z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 3 mm i stalowych prętów o przekroju min. 15 mm.

Wypełnienie siedziska wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej nie ulegającej deformacji,  samogasnącej, o gęstości 40 kg/m3, bez CFC, przyklejanej do sklejki.

Tapicerka nieprzyklejana bezpośrednio do wyściółki.

Siedzisko wyposażone w poduszkę ze specjalnymi mikrosprężynami z drutu stalowego, zwiększającymi komfort siedzenia i powodującymi wydłużenie trwałości siedziska poprzez zwiększenie jego odporności na odgniecenia.

Siedzisko fotela ma składać się automatycznie na zasadzie przeciwwagi.

Przeciwwagi stalowe o wymiarach : 30x6mm. Wymagane jest ciche domykanie fotela.

Szkielet boku wykonany ze stali o grubości 4mm ± 1 mm. Stopa wykonana ze stali prasowanej o gr. 10 mm posiadająca dwa punkty mocowania zaopatrzone w estetyczne stalowe maskownice tych mocowań (rys. nr 3).

Rys. nr 3

Konstrukcja boku – płyta o gr. 8 mm.

Stopy delikatnie cofnięte względem krawędzi boków (jak na rys. nr 1).

Wypełnienie boku wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej nie ulegającej deformacji,  samogasnącej – wypełnienie boczne z pianki o gęstości 40 kg/m3, bez CFC, wypełnienie  przednie i tylne oraz wypełnienie podłokietnika z pianki o gęstości 65 kg/m3, bez CFC. Wypełnienie przyklejane do konstrukcji.

Mechanizm składania siedziska umieszczony w bokach fotela.

Fotel musi posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 12727:2004 Meble -- Siedziska szeregowe -- Metody badań oraz wymagania wytrzymałości i trwałości.

Fotel w całości tapicerowany tkaniną o składzie 100% Poliester Trevira CS o gramaturze 365 g/m,  ścieralności min. 70.000 cykli Martindale’a zgodnie z PN EN 12947-2, trudnopalności wg normy PN EN 1021-1 (tlący papieros) oraz PN EN 1021-2 (równoważnik płomienia zapałki).

Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji. Należy zapewnić paletę co najmniej 12 kolorów.

Wymaga się, aby układ tapicerski fotela posiadał właściwości trudnopalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z normą PN-B-02855:1988.

Wymagana jest numeracja rzędów i foteli w formie haftu.

Fotel ma być wykonany w taki sposób, aby dawał możliwość chowania w skrzyniach podposadzkowych bez demontażu fotela (dotyczy dwóch pierwszych rzędów foteli).

Przykładowy schemat :

Fotel ma być zaprojektowany i wykonany tak, aby można go było zdemontować po okresie

użytkowania , a jego części składowe można było wykorzystać na nowo, recyklingować lub

wykorzystać do uzyskania energii.

Wymiary fotela :

Dopuszcza się zmianę podanych wymiarów gabarytowych fotela o ± 3% pod warunkiem zachowania komfortu użytkowania oraz przewidzianych prawem odległości :

· Szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie może być mniejsza niż 0,45 m, przy czym

odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń.

· Liczba siedzeń w rzędzie nie może być większa niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie

przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do

40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde

dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8.

Szerokość przejść komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 1,2 m przy liczbie osób do 150,

a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób,

Rzędy siedzeń lub ławek muszą być trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno

łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.